附件3

梅州市锂离子电池产品质量监督抽查实施细则

（2024年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。

每组样本需抽取样品数量如下表所示：

序号	产品名称	第1组数量（款）	第2组数量（款）
锂离子电池	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	电池	15	9
电池组	15	7
电动自行车用

锂离子蓄电池	GB/T 36972-2018	2	2
QB/T 2947.3-2008	4	2
固定式电子设备用

锂离子电池和电池组	电池组（n≥15）	4	1
电池组（n＜15）	[15/n]+4	2
平衡车用锂离子电池和电池组	5	2
电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池	2	1
电力储能用锂离子电池	2	1
注：1.n为电池组内部电芯数量；当n无法确定时，n取1；

2.[15/n]为取整函数，表示取15/n的整数部分，例如当15/n =3.14时，[15/n]=3；15/n =4时，[15/n]=4。

2 检验依据

2.1锂离子电池（便携式电子产品用锂离子电池和电池组）

便携式电子产品用锂离子电池
序号	检验项目	检验方法
1	样品容量测试	GB 31241-2022
2	高温外部短路	GB 31241-2022
3	过充电	GB 31241-2022
4	重物冲击a	GB 31241-2022
5	热滥用	GB 31241-2022
6	燃烧喷射	GB 31241-2022

便携式电子产品用锂离子电池组
序号	检验项目	检验方法
1	样品容量测试	GB 31241-2022
2	高温使用	GB 31241-2022
3	过压充电保护	GB 31241-2022
4	过流充电保护	GB 31241-2022
5	短路保护	GB 31241-2022
6	过压充电	GB 31241-2022
7	过流充电	GB 31241-2022
8	外部短路	GB 31241-2022
注：1.所有项目的检测需要提供制造商参数（见附件3-1），若受检企业未提供充放电方法，则采用标准方法进行充放电：电池或电池组充电前先在23℃±2℃的环境温度下以0.2It A进行放电至截止电压，然后电池在相同的环境温度条件下，以0.2It A电流进行充电，当电池或电池组端电压达到充电限制电压时，改为恒压充电，直到充电电流小于或等于0.02It A，最长充电时间不大于8h，停止充电；

2.a“重物冲击”项目软包电池不适用。

2.2锂离子电池（电动自行车用锂离子蓄电池）

电动自行车用锂离子蓄电池产品下述项目的检验检测需要提供产品参数信息表（见附件3-2）。对于产品明示执行标准为GB/T 36972-2018的电动自行车用锂离子蓄电池产品，检验项目及检验项目属性划分如下:

序号	检验项目	检验方法
1	I2(A)放电	GB/T 36972-2018
2	低温放电	GB/T 36972-2018
3	过充电	GB/T 36972-2018
4	过充电保护	GB/T 36972-2018
5	过放电保护	GB/T 36972-2018
6	短路保护	GB/T 36972-2018
7	放电过流保护	GB/T 36972-2018
8	壳体阻燃性	GB/T 36972-2018
试验样品和项目：

1号样品：I2(A)放电→低温放电→过充电→壳体阻燃性；

2号样品：I2(A)放电→过充电保护→过放电保护→短路保护→放电过流保护。
注：1.对于具有GB 42295-2022中有低温保护的锂离子蓄电池，低温放电项目不作判定，结论为不适用；

2.制造商未声明充放电方法，采用标准规定的方法进行充放电。若电芯正极材料为磷酸铁锂，则电池组充电限制电压为n×3.65 V；电芯正极材料为其他材料类型的电池组，则充电限制电压为n×4.2 V（n为电池组内单体电池或单体电池并联块的串联级数）；电池组放电终止电压为制造商明示电压值，若制造商未进行明示则放电至电池组保护动作。

对于产品明示执行标准为QB/T 2947.3-2008的电动自行车用锂离子蓄电池产品，检验项目及检验项目属性划分如下:

序号	检验项目	检验方法
1	常温容量	QB/T 2947.3-2008
2	I2(A)放电容量	QB/T 2947.3-2008
3	低温（-10℃）容量	QB/T 2947.3-2008
4	短路	QB/T 2947.3-2008
5	过充电	QB/T 2947.3-2008
6	过放电	QB/T 2947.3-2008
试验样品和项目：

1号样品：低温（-10℃）容量→I2(A)放电容量；

2号样品：低温（-10℃）容量→I2(A)放电容量；

3号样品：常温容量→短路；

4号样品：常温容量→过充电→过放电。
注：1.对于具有GB 42295-2022中有低温保护的锂离子蓄电池，低温放电项目不作判定，结论为不适用；

2.制造商未声明充放电方法，采用标准规定的方法进行充放电。若电芯正极材料为磷酸铁锂，则电池组充电限制电压为n×3.65 V；电芯正极材料为其他材料类型的电池组，则充电限制电压为n×4.2 V（n为电池组内单体电池或单体电池并联块的串联级数）；电池组放电终止电压为制造商明示电压值，若制造商未进行明示则放电至电池组保护动作。

2.3锂离子电池（固定式电子设备用锂离子电池和电池组）

序号	检验项目	检验方法
1	电池样品容量测试a	GB 40165-2021
2	高温外部短路	GB 40165-2021
3	过充电	GB 40165-2021
4	强制放电	GB 40165-2021
5	重物冲击/挤压	GB 40165-2021
6	热滥用	GB 40165-2021
7	过压充电b	GB 40165-2021
8	短路b	GB 40165-2021
9	过热b	GB 40165-2021
注：1.所有项目的检测需要提供制造商参数（见附件3-3），若受检企业未提供充放电方法，则采用标准方法进行充放电：电池或电池组充电前先在23℃±2℃的环境温度下以0.2It A进行放电至截止电压，然后电池在相同的环境温度条件下，以0.2It A电流进行充电，当电池或电池组端电压达到充电限制电压时，改为恒压充电，直到充电电流小于或等于0.02It A，最长充电时间不大于8h，停止充电。

2.a抽查样品为电池组，对电池组的电芯进行容量测试，检测方法参照GB 40165-2021中第4.6.3条，结果按照电芯明示的额定容量/能量进行判定。电池组仅测试a、b项目，b不适用于电池单体。

2.4锂离子电池（平衡车用锂离子电池和电池组）

序号	检验项目	检验方法
1	电池容量测试a	GB/T 40559-2021
2	高温外部短路	GB/T 40559-2021
3	过充电	GB/T 40559-2021
4	强制放电	GB/T 40559-2021
5	重物冲击/挤压	GB/T 40559-2021
6	热滥用	GB/T 40559-2021
7	过压充电b	GB/T 40559-2021
8	欠压放电b	GB/T 40559-2021
9	外部短路b	GB/T 40559-2021
注：1.所有项目的检测需要提供制造商参数（见附件3-4），若受检企业未提供充放电方法，则采用标准方法进行充放电：电池或电池组充电前先在23℃±2℃的环境温度下以0.2It A进行放电至截止电压，然后电池在相同的环境温度条件下，以0.2It A电流进行充电，当电池或电池组端电压达到充电限制电压时，改为恒压充电，直到充电电流小于或等于0.02It A，最长充电时间不大于8h，停止充电。

2.a对电池组进行额定容量测试（整机），检测方法参照GB/T 40559-2021中第4.6.5条，结果按照电池组明示的额定容量/能量进行判定。电池组仅测试a、b项目，b不适用于电池单体。

2.5锂离子电池（电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池）

序号	检验项目	检验方法
1	室温放电容量	GB/T 36672-2018
2	过充电保护	GB/T 36672-2018
3	过放电保护	GB/T 36672-2018
4	过温保护	GB/T 36672-2018
5	短路保护	GB/T 36672-2018
6	海水浸泡	GB/T 36672-2018
7	跌落	GB/T 36672-2018
注：若制造商未声明充放电方法，采用标准规定的方法进行充放电。若电芯正极材料为磷酸铁锂，则电池组充电限制电压为n×3.65 V；电芯正极材料为其他材料类型的电池组，则充电限制电压为n×4.2 V（n为电池组内单体电池或单体电池并联块的串联级数）；电池组放电终止电压为制造商明示电压值，若制造商未进行明示则放电至电池组保护动作。

2.6锂离子电池（电力储能用锂离子电池）

序号	检验项目	检验方法
1	绝缘性能试验（电池模块）	GB/T 36276-2018
2	耐压性能试验（电池模块）	GB/T 36276-2018
3	过充电试验（电池模块）	GB/T 36276-2018
注：1.抽取3个月以内出厂的样品；

2.所检项目的检测需要提供电池模块技术规格数据表（见附件3-5）。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

3.1.1 强制性标准

GB 31241-2022《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全技术规范》

GB 40165-2021《固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范》

3.1.2推荐性标准

GB/T 36972-2018《电动自行车用锂离子蓄电池》

GB/T 40559-2021《平衡车用锂离子电池和电池组 安全要求》

GB/T 36672-2018《电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池》

GB/T 36276-2018《电力储能用锂离子电池》

QB/T 2947.3-2008 《电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件：3-1.便携式电子产品用锂离子电池和电池组

3-2.广东省电动自行车电池产品监督抽查产品

参数信息表

3-3.固定式电子设备用锂离子电池和电池组

3-4.平衡车用锂离子电池和电池组

3-5.电力储能用锂离子电池

附件3-1

便携式电子产品用锂离子电池和电池组

被抽查产品名称： 型号： 额定容量：

技术工作参数表

安全工作参数	符号	电池	电池组
充电限制电压	Ucl
放电截止电压	Udo
推荐充电电流	Icr
最大充电电流	Icm
推荐放电电流	Idr
最大放电电流	Idm
过压充电保护电压	Ucp	——
过流充电保护电流	Icp	——
欠压放电保护电压	Udp	——
过流放电保护电流	Idp	——
上限充电温度	Tcm
上限放电温度	Tdm
注：若抽查产品为电池，只需填写电池相关技术参数；若抽查产品为电池组，则需填写电池和电池组所有的相关技术参数。

产品充电方式：

□制造商规定充电方法：

□标准充电：电池或电池组充电前先在23℃±2℃的环境温度下以0.2It A进行放电至截止电压，然后电池在相同的环境温度条件下，以0.2It A电流进行充电，当电池或电池组端电压达到充电限制电压时，改为恒压充电，直到充电电流小于或等于0.02It A，最长充电时间不大于8h，停止充电。

生产/销售企业代表签字：

（加盖公章）

附件3-2

广东省电动自行车电池产品监督抽查

产品参数信息表

受检单位名称	****
抽样单编号	****	产品详细名称	电动自行车用

锂离子蓄电池
参数信息
标称电压、标称容量	48V，20Ah（示例）
充电限制电压、充电终止电流	55V,0.4A（示例）
放电终止电压	37.5V（示例）
最大放电电流	25A（示例）
n（电池组内单体电池或单体电池并联块的串联级数）	15（示例）
产品执行标准	GB/T 36972（示例）
产品符合执行标准的判定要求	□是 □ 否
受检单位签字（盖章）：

年 月 日

附件3-3

固定式电子设备用锂离子电池和电池组

被抽查产品名称： 型号： 额定容量：

技术工作参数表

安全工作参数	符号	电池	电池组
充电限制电压	Ucl
充电上限电压	Uup
放电截止电压	Udo
放电终止电压	Ude
推荐充电电流	Icr
最大充电电流	Icm
推荐放电电流	Idr
最大放电电流	Idm
过压充电保护电压	Ucp	——
过流充电保护电流	Icp	——
欠压放电保护电压	Udp	——
过流放电保护电流	Idp	——
上限充电温度	Tcm
下限充电温度	Tlc
上限放电温度	Tdm
下限放电温度	Tld
注：抽查产品为电池组，需填写电池和电池组所有的相关技术参数。

产品充电方式：

□制造商规定充电方法：

□标准充电：电池或电池组充电前先在23℃±2℃的环境温度下以0.2It A进行放电至截止电压，然后电池在相同的环境温度条件下，以0.2It A电流进行充电，当电池或电池组端电压达到充电限制电压时，改为恒压充电，直到充电电流小于或等于0.02It A，最长充电时间不大于8h，停止充电。

生产/销售企业代表签字：

（加盖公章）

附件3-4

平衡车用锂离子电池和电池组

被抽查产品名称： 型号： 额定容量：

技术工作参数表

安全工作参数	符号	电池	电池组
充电限制电压	Ucl
充电上限电压	Uup
放电截止电压	Udo
放电终止电压	Ude
推荐充电电流	Icr
最大充电电流	Icm
推荐放电电流	Idr
最大放电电流	Idm
过压充电保护电压	Ucp	——
过流充电保护电流	Icp	——
欠压放电保护电压	Udp	——
过流放电保护电流	Idp	——
上限充电温度	Tcm
下限充电温度	Tlc
上限放电温度	Tdm
下限放电温度	Tld
注：抽查产品为电池组，需填写电池和电池组所有的相关技术参数。

产品充电方式：

□制造商规定充电方法：

□标准充电：电池或电池组充电前先在23℃±2℃的环境温度下以0.2It A进行放电至截止电压，然后电池在相同的环境温度条件下，以0.2It A电流进行充电，当电池或电池组端电压达到充电限制电压时，改为恒压充电，直到充电电流小于或等于0.02It A，最长充电时间不大于8h，停止充电。

生产/销售企业代表签字：

（加盖公章）

附件3-5

电力储能用锂离子电池

被抽查产品名称： 型号规格：

电池模块技术规格数据表

项目	符号	单位	数值
额定充电小时率	n
额定放电小时率	n'
n小时率额定充电功率	Prcn	kW
n'小时率额定放电功率	Prdn'	kW
n小时率额定充电能量	Ercn	kW•h
n'小时率额定放电能量	Erdn'	kW•h
n小时率额定充电容量	Crcn	A•h
n'小时率额定放电容量	Crdn'	A•h
电池模块标称电压
V
电池模块最大工作电压	Umax	V
电池模块尺寸(长x宽x高)
mm
电池模块质量
kg
电池单体充电终止电压
V
电池单体放电终止电压
V
电池模块充电终止电压
V
电池模块放电终止电压
V
电池单体充电告警电压
V
电池单体放电告警电压
V
电池单体充电保护电压
V
电池单体放电保护电压
V
电池模块充电告警电压
V
电池模块放电告警电压
V
电池模块充电保护电压
V
电池模块放电保护电压
V
电池单体告警温度
℃
电池单体保护温度
℃
注：n、n'从下列数值中选取：8、4、2、1、0.5、0.25。

生产/销售企业代表签字：

（加盖公章）